ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСТ 20022.2-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С. Н. Горшин, д-р техн. наук; Л. В. Рымина, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам. министра В. М. Венцлавский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 сентября 1980 г. № 4687

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ Классификация Wood protection. Classification | ГОСТ 20022.2-80 Взамен ГОСТ 20022.2-74 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 сентября 1980 г. № 4687 срок введения установлен

с 01.07.1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию древесины по: стойкости к гниению и пропитываемости защитными средствами; скорости расконсервирования и уязвимости объектов защиты; классификацию защитных средств древесины.

# 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПО СТОЙКОСТИ К ГНИЕНИЮ И ПРОПИТЫВАЕМОСТИ

1.1. По стойкости к гниению породы древесины подразделяют на классы, указанные в табл. 1.

Таблица 1

| Класс | Порода древесины |  |
| --- | --- | --- |
|  | заболонь | ядро |
| Стойкие | Обыкновенная сосна, ясень | Сибирская сосна (кедр), лиственница, обыкновенная сосна, дуб, ясень |
| Среднестойкие | Ель, сибирская сосна (кедр), лиственница, пихта | Ель, пихта, бук |
| Малостойкие | Береза, бук, вяз, граб, дуб, клен | Вяз, клен |
| Нестойкие | Липа, ольха, осина | Береза, липа, осина, ольха |

1.2. По пропитываемости защитными средствами породы древесины подразделяют на группы, указанные в табл. 2.

Таблица 2

| Группа | Порода древесины |  |
| --- | --- | --- |
|  | заболонь | ядро |
| 1 — легкопропитываемые | Обыкновенная сосна, береза, бук | - |
| 2 — умеренно пропитываемые | Сибирская сосна (кедр), европейская лиственница, граб, дуб, клен, липа, ольха, осина | Сибирская сосна (кедр), обыкновенная сосна, осина, ольха |
| 3 — трудно пропитываемые | Ель, сибирская лиственница, пихта | Ель, европейская лиственница, сибирская лиственница, пихта, береза, дуб, вяз, бук, ясень |

# 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПО СКОРОСТИ РАСКОНСЕРВИРОВАНИЯ И УЯЗВИМОСТИ

2.1. По скорости расконсервирования и уязвимости объекты защиты подразделяют на классы условий службы, указанные в табл. 3.

Таблица 3

| Класс условий службы | Вымывание | Источник или характер увлажнения | Объект защиты | Период активного биологического разрушения, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Нет | Гигроскопическое увлажнение в замкнутом пространстве или непроветриваемом помещении | Деревянная тара под оборудование, материалы и продукты, хранимые в неотапливаемых складах, а также транспортируемые (в условиях, исключающих контакт с влагой) железнодорожным или водным транспортом в страны с тропическим климатом | До 12 |
| II |  |  | Деревянные элементы внутренних конструкций различных сооружений без контакта с грунтом и влажными материалами | До 6 |
| III |  |  |  | Св. 6 |
| IV | Слабое | Периодическое промерзание или контакт с периодически увлажняемыми материалами | Деревянные элементы внутренних конструкций построек и сооружений | До 6 |
| V |  |  |  | Св. 6 |
| VI | Умеренное I степени | Периодически образующийся на поверхности и стекающий конденсат | Деревянные детали кузовов-фургонов | Св. 6 |
| VII |  |  | Деревянные элементы внутренних конструкций построек и сооружений | До 6 |
| VIII |  |  |  | Св. 6 |
| IX | Умеренное II степени | Атмосферные осадки | Верхние строения открытых сооружений, кроме загрязненных кровель, мостовые брусья и настилы мостов, тара для крупногабаритного оборудования | До 6 |
| X |  |  |  | Св. 6 |
| XI | Умеренное III степени | Почвенная влага и загрязнения органического характера | Рудничные стойки кратковременной службы | Св. 6 |
| XII |  |  | Сваи, детали деревянные опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы, переводные и мостовые брусья, лаги, утопленные в грунт; настилы мостов и лежни дорог по грунту; деревянные детали контейнеров, длительно опирающиеся на грунт; детали деревоземляных сооружений и другие конструкции, контактирующие с грунтом; детали животноводческих построек, деревянные кровли при условии накопления на них пыли и сора | До 6 |
| XIII | Умеренное III степени | Почвенная влага и загрязнения органического характера | Сваи, детали деревянные опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы, переводные брусья, лаги, утопленные в грунт; настилы мостов и лежни дорог по грунту; деревянные детали контейнеров и другой тары, длительно опирающиеся на грунт; детали деревоземляных сооружений и другие конструкции, контактирующие с грунтом; детали животноводческих построек, рудничные стойки долговременной службы, деревянные кровли при условии накопления на них пыли и сора | Св. 6 |
| XIV | Сильное | Теплая вода металлургических и других заводов и электростанций | Оросители градирен | Св. 6 |
| XV |  | Речная и болотная вода в условиях умеренного климата | Деревянные конструкции береговых сооружений, судов, наплавных средств, ряжи мостов, детали деревянные опор линий связи и электропередачи | До 6 |
| XVI |  | Речная и болотная вода в условиях тропического климата |  | Св. 6 |
| XVII | Сильное | Морская вода в условиях умеренного климата | Деревянные конструкции береговых сооружений, судов и наплавных средств | До 6 |
| XVIII |  | Морская вода в условиях тропического и субтропического климата |  | Св. 6 |

# 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДРЕВЕСИНЫ

3.1. Защитные средства древесины по характеру действия делят на: антисептики, антипирены, защитные средства комбинированного действия.

3.2. Защитные средства древесины по растворимости делят на: водорастворимые — ВР; растворимые в легких органических растворителях — Л; растворимые в маслах и тяжелых нефтепродуктах, масла — М.

3.3. Защитные средства древесины по вымываемости делят на: легковымываемые — ЛВ; вымываемые — В; трудновымываемые — ТВ; невымываемые — НВ.

3.4. Краткая характеристика защитных средств древесины указана в справочном приложении.

# ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

# КРАТКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

| Растворимость и вымываемость защитного средства | Наименование защитного средства | Обозначение защитного средства | Состав защитного средства | Назначение защитного средства | Характеристика защитного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВР-ЛВ | Кремнефтористый аммоний | КФА | Кремнефтористый аммоний (NH4)2SiF6 - 100% | Антисептик | Растворимость в воде 18 — 19%, без запаха, не окрашивает древесину, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается |  |
| ВР-ЛВ | Фтористый натрий | ФН | Фтористый натрий (NaF) по ГОСТ 2871-75 — 100% | То же | Растворимость в воде 3,5%, без запаха, не окрашивает древесину, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается |  |
| ВР-ЛВ | Препарат ББ по ГОСТ 23787.6-79 | ББ | Бура техническая (Na2B4O7 × 10Н2О) по ГОСТ 8429-77 — 50 — 60%; | Биоогнезащитный препарат | Растворимость в воде 24%, без запаха, не окрашивает древесину, не вызывает коррозии черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается. Наиболее безопасен, в том числе и для пищевой тары |  |
|  |  |  | борная кислота (Н3ВО3) по ГОСТ 18704-78 — 40 — 50%; |  |  |  |
|  |  |  | пентахлорфенолят натрия (C6Cl5ONa × H2O) — 0 — 1% |  |  |  |
| ВР-ЛВ | Препарат ДСФ | ДСФ | Диаммонийфосфат (NH4)2НРО4 по ГОСТ 8515-75 — 68%; | Биоогнезащитный препарат | Растворимость в воде 29%, без запаха, не окрашивает древесину, вызывает коррозию черных металлов, обработанная древесина склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | сульфат аммония (NH4)2SO4 по ГОСТ 9097-82 — 17%; |  |  |  |
|  |  |  | фтористый натрий по ГОСТ 2871-75 — 11,5%; |  |  |  |
|  |  |  | сульфанол-порошок — 3,5% |  |  |  |
| ВР-В | Паста ПАФ-КСДБ | ПАФ-КСДБ | Фтористый натрий (NaF) по ГОСТ 2871-75 — 60%; | Антисептик | Вызывает коррозию черных металлов, окрашивает древесину в светло-коричневый цвет, без запаха, обработанная древесина склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | каолин по ГОСТ 19608-84 — 19%; |  |  |  |
|  |  |  | концентрат сульфитно-дрожжевой бражки — 21% |  |  |  |
| ВР-В | Паста ПАФ-КЛ | ПАФ-КЛ | Фтористый натрий (NaF) по ГОСТ 2871-75 — 46%; | Антисептик | Вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина приобретает запах каменноугольного лака, загрязняет поверхность древесины, делая ее неблагоприятной для склеивания и окрашивании |  |
|  |  |  | каолин по ГОСТ 19608-84 — 12%; |  |  |  |
|  |  |  | каменноугольный лак марки Б по ГОСТ 1709-75 — 16%; |  |  |  |
|  |  |  | вода — 26% |  |  |  |
| ВР-В | Покрытие ОФП-9 по ГОСТ 23790-79 | ОФП-9 | Полиметафосфат натрия — 40%; | Антипирен | Окрашивает древесину в серый или коричневый цвет в зависимости от цвета пигмента, без запаха. Обработанная древесина склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | гидроокись алюминия Al (ОН)3 — 15%; |  |  |  |
|  |  |  | глина — 5%; |  |  |  |
|  |  |  | зола — унос ТЭЦ — 15%; |  |  |  |
|  |  |  | тиомочевина — 20%; |  |  |  |
|  |  |  | пигмент — 5% |  |  |  |
| ВР-В | Кремнефтористый натрий | КФН | Кремнефтористый натрий (Na2SiF6) по ГОСТ 87-77 — 100% | Антисептик | Растворимость в воде 0,65%, без запаха, не окрашивает древесину, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина склеивается и окрашивается |  |
| ВР-В | Препарат ГР48-11ПС по ГОСТ 23787.3-79 | ГР48-11ПС | Пентахлорфенолят натрия (C6Cl5ONa × H2О) — 50%; | Антисептик | Растворимость в воде 20%, не вызывает коррозии металлов, при консервирующих поглощениях — слабый антипирен, пропитанная древесина склеивается, окрашивается, приобретенный запах со временем исчезает |  |
|  |  |  | сода кальцинированная Na2CO3 по ГОСТ 5100-85 — 50% |  |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ХХЦ по ГОСТ 23787.5-79 | ХХЦ | Цинк хлористый технический (ZnCl2) по ГОСТ 7345-78 — 80%; | Биоогнезащитный препарат | Растворимость в воде более 10%, слегка окрашивает древесину в желто-зеленый цвет, без запаха, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина хуже склеивается и окрашивается, чем непропитанная, снижает прочность древесины при чистом поглощении более 25 кг/м3 |  |
|  |  |  | бихромат натрия технический (Na2Cr2O7 × 2H2O) по ГОСТ 2651–78 или |  |  |  |
|  |  |  | бихромат калия технический (К2Cr2О7) по ГОСТ 2652-78 — 20% |  |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ХМХЦ по ГОСТ 23787.4-79 | ХМХЦ | Бихромат натрия технический (Na2Cr2O7 × 2H2O) по ГОСТ 2651–78 или | Антисептик | Растворимость в воде более 10%, слегка окрашивает древесину в желто-зеленый цвет, без запаха, вызывает коррозию черных металлов, пропитанная древесина хуже склеивается и окрашивается, чем непропитанная, снижает прочность древесины при чистом поглощении более 20 кг/м3 |  |
|  |  |  | бихромат калия технический (К2Cr2O7) по ГОСТ 2652-78 — 20%; |  |  |  |
|  |  |  | купорос медный (CuSO4 × 5H2O) по ГОСТ 19347-74 — 10%; |  |  |  |
|  |  |  | цинк хлористый технический (ZnCl2) по ГОСТ 7345-78 — 70% |  |  |  |
| ВР-ТВ | Пентахлорфенолят натрия | ПХФН | Пентахлорфенолят (C6Cl5ONa × H2O) — 100% | Антисептик | Растворимость в соде 25%, вызывает коррозию меди и латуни, пропитанная древесина слегка темнеет, склеивается, окрашивается, приобретенный запах со временем исчезает. ПХФН трудно проникает в древесину |  |
| ВР-ТВ | Препарат ХМК по ГОСТ 23787.1-84 | ХМК | Бихромат натрия технический (Na2Cr2O7 × 2H2O) по ГОСТ 2651–78 или | То же | Растворимость в воде от 5 до 16%, без запаха, незначительно корродирует черные металлы, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина хорошо склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | бихромат калия технический (К2Cr2О7) по ГОСТ 2652-78 — 40 — 46,1%; |  |  |  |
|  |  |  | купорос медный (CuSO4 × 5Н2О) по ГОСТ 19347-74 — 40 — 46,1%; |  |  |  |
|  |  |  | кремнефтористый натрий (Na2SiF6) по ГОСТ 87-77 — 7,8 — 20% |  |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ХМФ по ГОСТ 23787.9-84 | ХМФ | Бихромат натрия технический (Na2Cr2O7 × 2H2O) по ГОСТ 2651–78 или | » | Растворимость в воде от 5 до 8%, без запаха, незначительно корродирует черные металлы, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина хорошо склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | бихромат калия технический (К2Cr2О7) по ГОСТ 2652-78 — 40 — 50%; |  |  |  |
|  |  |  | купорос медный (CuSO4 × 5Н2О) по ГОСТ 19347-74 — 30 — 40%; |  |  |  |
|  |  |  | фтористый натрий технический (NaF) по ГОСТ 2871-75 — 20 — 30% |  |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ПББ по ГОСТ 23787.7-79 | ПББ | Пентахлорфенолят натрия (C6Cl5ONa × H2O) — 10 — 50%; | Биоогнезащитный препарат | Растворимость в воде от 8 до 10%. Запах быстро исчезает. Не корродирует черные металлы и не окрашивает древесины. Пропитанная древесина склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | бура техническая (Na2B4O7 × 10Н2О) по ГОСТ 8429-77 — 25 — 45%; |  |  |  |
|  |  |  | борная кислота (Н3ВО3) по ГОСТ 18704-78 — 25 — 45% |  |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ПБС | ПБС | Пентахлорфенолят натрия (C6Cl5ONa × H2О) — 8 — 40%; | То же | Растворимость в воде от 7 до 10%. Запах быстро исчезает. Не корродирует черные металлы, не окрашивает древесину, пропитанная древесина хорошо склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | бура техническая (Na2B4O7 × 10Н2О) по ГОСТ 8429-77 — 30 — 46%; |  |  |  |
|  |  |  | сода кальцинированная (Na2CО3) по ГОСТ 5100-85 — 30 — 46% |  |  |  |
| ВР-ТВ | Препарат ХМББ по ГОСТ 23787.2-84 | ХМББ | Бихромат натрия технический (Na2Cr2О7 × 2H2О) по ГОСТ 2651–78 или | » | Растворимость в воде от 5 до 11%, без запаха, незначительно корродирует черные металлы, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | бихромат калия технический (К2Cr2О7) по ГОСТ 2652-78 — 8 — 25%; |  |  |  |
|  |  |  | купорос медный (CuSO4 × 5Н2О) по ГОСТ 19347-74 — 8 — 25%; |  |  |  |
|  |  |  | бура техническая (Na2B4О7 × 10Н2О) по ГОСТ 8429-77 — 17%; |  |  |  |
|  |  |  | кислота борная техническая (Н3ВО3) по ГОСТ 18704-78 — 33 — 67% |  |  |  |
| ВР-НВ | Препарат ХМ-11 по ГОСТ 23787.8-80 | ХМ-11 | Бихромат натрия технический (Na2Cr2О7 × 2Н2О) по ГОСТ 2651–78 или | Антисептик | Растворимость в воде более 10%, без запаха, вызывает коррозию черных металлов, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и окрашивается, снижает прочность древесины при чистом поглощении более 20 кг/м3. Особенно эффективен против грибов умеренной гнили, менее эффективен против домовых грибов |  |
|  |  |  | бихромат калия технический (К2Cr2О7) по ГОСТ 2652-78 — 50%; |  |  |  |
|  |  |  | купорос медный (CuSO4 × 5Н2О) по ГОСТ 19347-74 — 50% |  |  |  |
| ВР-В | Препарат ХМХА по ГОСТ 23787.10-81 | ХМХА | Бихромат натрия (Na2Cr2O7) × 2Н2О по ГОСТ 2651–78 или | Биоогнезащитный препарат | Растворимость в воде 30%, без запаха, обладает высокой проникающей и огнезащищающей способностью, окрашивает древесину в благоприятные декоративные тона, заметно корродирует черные металлы, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | калия (К2Cr2О7) по ГОСТ 2652-78 — 8 — 25%; |  |  |  |
|  |  |  | Купорос медный (CuSO4 × 5H2O) по ГОСТ 19347-74 — 8 — 25%; |  |  |  |
|  |  |  | хлористый аммоний (NH4Cl) по ГОСТ 2210-73 — 50 — 84% |  |  |  |
| ВР-ЛВ | Препарат ДМФ по ГОСТ 23787.11-81 | ДМФ | Диаммонийфосфат ((NH4)2 × POH4) по ГОСТ 8515-75 — 25 — 42%; | То же | Растворимость в воде 20%, без запаха, обладает высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам, относится к средствам со средней коррозионной агрессивностью по отношению к черным металлам, древесину не окрашивает, дешев и доступен, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | карбамид (СО (NH2)2) по ГОСТ 2081-75 — 25 — 42%; |  |  |  |
|  |  |  | натрий фтористый (NaF) по ГОСТ 2871-75 — 16 — 50% |  |  |  |
| ВР-ЛВ | Препарат ФБС | ФБС | Натрий фтористый технический (NaF) по ГОСТ 2871-75 — 9 — 50%; | Биоогнезащитный препарат | Растворимость в воде 10%, без запаха, обладает высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам, древесины не окрашивает, относится к средствам с низкой коррозионной агрессивностью по отношению к черным металлам, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | кислота борная (Н3ВО3) по ГОСТ 18704-78 — 23 — 42%; |  |  |  |
|  |  |  | сода кальцинированная (Na2CO3 × 10H2O) по ГОСТ 10689-75 — 25 — 68% |  |  |  |
| ВР-ЛВ | Препарат БС-13 | БС-13 | Кислота борная (H3BO3) по ГОСТ 18704-78 — 25%; | То же | Растворимость в воде 10%, без запаха, обладает высокой проникаемостью в древесину, низкой коррозионной агрессивностью по отношению к черным металлам, древесину не окрашивает, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается |  |
|  |  |  | сода кальцинированная (Na2CO3 × 10H2O) по ГОСТ 10689-75 — 75% |  |  |  |
| Л-ТВ | Препарат КАТГЩ | КАТГЩ | Карбамидно-бензогуанамино-формальдегидная смола К БФ В-К — 82%; | Огнезащитный препарат | Без запаха, не закрывает текстуру древесины |  |
|  |  |  | Хлорид аммония (NH4Cl) по ГОСТ 2210-73 — 7%; |  |  |  |
|  |  |  | двойная водонерастворимая соль ортофосфорной кислоты (CONH4PO4) — 6%; |  |  |  |
|  |  |  | триполифосфат натрия (Na5P3O10) по ГОСТ 13493-77 — 3%; |  |  |  |
|  |  |  | трихлорэтилфосфат (С6Н12O4Cl3Р) — 2% |  |  |  |
| Л-НВ | Препараты нафтената меди | НМ | Нафтенат меди с содержанием металлической меди не менее 9% по ГОСТ 9549–80; | Антисептик | Препараты НМ окрашивают древесину в зеленый цвет, не вызывают коррозии металлов, древесина, пропитанная антисептиком типа Л, склеивается. После испарения растворителя пропитанная древесина приобретает запах мыла |  |
| М-НВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | органический растворитель |  |  |  |
| М-ТВ | Сланцевое масло по ГОСТ 10835-78 | СМ | Продукт переработки горючих сланцев; | То же | Окрашивает древесину в темно-бурый цвет, не вызывает коррозии металлов, пропитанная древесина трудно склеивается и не окрашивается, приобретает запах масла |  |
|  |  |  | фракции, отгоняющиеся при температуре 210 — 350°С |  |  |  |
| М-НВ | Каменноугольное пропиточное масло по ГОСТ 2770-74 | КМ | Продукт переработки каменноугольной смолы; | » | То же |  |
|  |  |  | фракции, отгоняющиеся при температуре 210 — 350°С |  |  |  |
| М-НВ | Антраценовое масло | AM | Продукт переработки каменноугольной смолы; | » | » |  |
|  |  |  | фракции, отгоняющиеся при температуре 210 — 350°С |  |  |  |

Примечания:

1. Растворимость в воде защитных средств дана при 20°С.

2. Комплексные препараты применяются в зависимости от условий службы пропитанной древесины в нескольких модификациях, в связи с чем состав их указан в интервале.

ПРИЛОЖЕНИЕ (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Классификация древесины по стойкости к гниению и пропитываемости. 1 2. Классификация объектов защиты по скорости расконсервирования и уязвимости. 2 3. Классификация защитных средств древесины.. 3 Приложение Краткая технологическая характеристика применяемых защитных средств. 3